Модуль упругости бетона класса В15 (Eb, МПа): 24 000;

Нормативное сопротивление бетона класса В15 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 11,0 ;

Нормативное сопротивление бетона класса В15 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 1,10;

Нормативное сопротивление бетона класса В15 при сжатии (Rb, МПа): 8,5;

Нормативное сопротивление бетона класса В15 при растяжении (Rbt, МПа): 0,75 ;

Модуль упругости бетона класса В20 (Eb, МПа): 27 500;

Нормативное сопротивление бетона класса В20 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 15,0;

Нормативное сопротивление бетона класса В20 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 1,35;

Нормативное сопротивление бетона класса В20 при сжатии (Rb, МПа): 11,5;

Нормативное сопротивление бетона класса В20 при растяжении (Rbt, МПа): 0,90;

Модуль упругости бетона класса В25 (Eb, МПа): 30 000;

Нормативное сопротивление бетона класса В25 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 18,5;

Нормативное сопротивление бетона класса В25 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 1,55;

Нормативное сопротивление бетона класса В25 при сжатии (Rb, МПа): 14,5;

Нормативное сопротивление бетона класса В25 при растяжении (Rbt, МПа): 1,05;

Модуль упругости бетона класса В30 (Eb, МПа): 32 500;

Нормативное сопротивление бетона класса В30 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 22,0;

Нормативное сопротивление бетона класса В30 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 1,75;

Нормативное сопротивление бетона класса В30 при сжатии (Rb, МПа): 17,0;

Нормативное сопротивление бетона класса В30 при растяжении (Rbt, МПа): 1,15;

Модуль упругости бетона класса В35 (Eb, МПа): 34 500;

Нормативное сопротивление бетона класса В35 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 25,5;

Нормативное сопротивление бетона класса В35 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 1,95;

Нормативное сопротивление бетона класса В35 при сжатии (Rb, МПа): 19,5;

Нормативное сопротивление бетона класса В35 при растяжении (Rbt, МПа): 1,30;

Модуль упругости бетона класса В40 (Eb, МПа): 36 000;

Нормативное сопротивление бетона класса В40 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 29;

Нормативное сопротивление бетона класса В40 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 2,10;

Нормативное сопротивление бетона класса В40 при сжатии (Rb, МПа): 22,0;

Нормативное сопротивление бетона класса В40 при растяжении (Rbt, МПа): 1,40;

Модуль упругости бетона класса В45 (Eb, МПа): 37 000;

Нормативное сопротивление бетона класса В45 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 32;

Нормативное сопротивление бетона класса В45 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 2,25;

Нормативное сопротивление бетона класса В45 при сжатии (Rb, МПа): 25,0;

Нормативное сопротивление бетона класса В45 при растяжении (Rbt, МПа): 1,50;

Модуль упругости бетона класса В50 (Eb, МПа): 38 000;

Нормативное сопротивление бетона класса В50 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 36;

Нормативное сопротивление бетона класса В50 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 2,45;

Нормативное сопротивление бетона класса В50 при сжатии (Rb, МПа): 27,5;

Нормативное сопротивление бетона класса В50 при растяжении (Rbt, МПа): 1,60

Модуль упругости бетона класса В55 (Eb, МПа): 39 000;

Нормативное сопротивление бетона класса В55 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 39,5;

Нормативное сопротивление бетона класса В55 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 2,60;

Нормативное сопротивление бетона класса В55 при сжатии (Rb, МПа): 30,0;

Нормативное сопротивление бетона класса В55 при растяжении (Rbt, МПа): 1,70;

Модуль упругости бетона класса В60 (Eb, МПа): 39 500;

Нормативное сопротивление бетона класса В60 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 43;

Нормативное сопротивление бетона класса В60 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 2,75;

Нормативное сопротивление бетона класса В60 при сжатии (Rb, МПа): 33,0;

Нормативное сопротивление бетона класса В60 при растяжении (Rbt, МПа): 1,80;

Модуль упругости бетона класса В70 (Eb, МПа): 41 000;

Нормативное сопротивление бетона класса В70 при растяжении при изгибе (Rbn, МПа): 50;

Нормативное сопротивление бетона класса В70 при растяжении при нормальном сечении (Rbtn, МПа): 3,00;

Нормативное сопротивление бетона класса В70 при сжатии (Rb, МПа): 37,0;

Нормативное сопротивление бетона класса В70 при растяжении (Rbt, МПа): 1,90;